# Château

## Château pour sol intérieur

Série Château effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur

**Formats :** 60x60 cm rectifié – 80x80 cm rectifié

**Coloris :** Gris – Ivoire – Moka – Sable

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (60x60 cm)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R10 (équivalent à PC10)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** B (équivalent à PN18)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris : Gris, Ivoire, Moka, Sable.

Plinthe droite assortie

## Château Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Château Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

**Formats:** 80x80 cm rectifié Outdoor Plus – 60x90 cm rectifié Outdoor Plus

**Coloris :** Gris – Ivoire – Moka – Sable

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R11 (équivalent à

PC20)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** C (équivalent à PN24)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris (Gris, Ivoire, Moka, Sable).

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.