# Icône

## Icône pour sol intérieur

Série Icône effet pierre bleu, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

**Formats :** 60x60 cm rectifié – 60x60 cm rectifié Bord Travaillé – 20x20 cm rectifié Bord Vieilli

**Coloris :** Bleu

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (60x60 cm)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R10 (équivalent à PC10)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Plinthe droite assortie

## Icône Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Icône Outdoor Plus effet pierre bleu, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

**Formats:** 60x60 cm rectifié Outdoor Plus, 60x60 cm rectifié Bord Travaillé Outdoor Plus

**Coloris :** Bleu

**Classement UPEC F+ :** U4 P3 E3 C2

**Résistance à la flexion (norme EN 1339) :** T11

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R11 (équivalent à

PC20)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B (équivalent à PN18)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.