# Samsara

## Samsara pour sol intérieur

Série Samsara effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (60x60 cm et 30x60 cm) – 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

**Formats :** 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm (sauf Ardoise)

**Coloris :** Opale, Ivoire, Perle, Plomb, Ardoise

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm et 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R10 (équivalent à PC10)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux structurés assortis pour extérieur disponibles.

Plinthe droite assortie

## Samsara structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Samsara effet pierre, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (30x60 cm) – 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

**Formats :** 30x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm (sauf Opale et Ardoise)

**Coloris :** Opale, Ivoire, Perle, Plomb, Ardoise

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (45x45 cm et 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R11 (équivalent à PC20)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B (équivalent à PN18)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux lisses assortis pour extérieur disponibles.

Plinthe droite assortie.

## Samsara Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Samsara Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

**Formats:** 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

**Coloris :** Perle, Plomb

**Classement UPEC F+ :** U4 P3 E3 C2

**Résistance à la flexion (norme EN 1339) :** T11

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R11 (équivalent à

PC20)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B (équivalent à PN18)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète

Carreaux lisses pour intérieur en assortiment.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.