# Bohème

Série Bohème effet carreau ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Décoré – 8,5 mm d’épaisseur

**Formats :** 20x20 cm

**Motifs :** Butterfly – Flower – Lace – Link – Majolica – Path – Ring – Twirl

**Classement PEI :** PEI5

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R9 (équivalent à PC8)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A (équivalent à PN12)

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Motifs au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 8 motifs.